工程環氧塗料一覽表.

材料名稱; 材料編號; 包裝; 使用 比例; 可使用時間; 硬化時間; 說 明. 底 漆; PR-551; 4kg / 桶; 1; 4小時; 24小時; 金屬用底漆，塗佈前鐵材最好做噴砂處理，以利接著。. PR-551B; 4kg / 桶; 1. 底 漆; ANO-533; 15kg / 桶; 3; 20分; 6小時; 新舊水泥接著用。. ANO-531B; 5kg / 桶; 1. 底 漆; PR-544; 16kg / 桶; 4; 2小時; 24小時; 溶劑型底漆用於壁面或地面，本劑有較佳之滲透力。. PR-541B; 4kg / 桶; 1. 底 漆; PR-522; 10kg / 桶; 2; 20分; 6小時; 地面濕氣較重者，可使用本劑有較佳之附著力。. PR-521B; 5kg / 桶; 1. 透 明 中層漆; CX-322; 10kg / 桶; 2; 50分; 16小時; 高強度樹脂砂漿反應較慢。. CX-321B; 5kg / 桶; 1. 透 明 中層漆; CX-344; 8kg / 桶; 4; 30分; 8小時; 高強度樹脂砂漿反應較快。. CX-341B; 2kg / 桶; 1. 透 明 中層漆; CX-302; 10kg / 桶; 2; 30分; 8小時; 適用於耐磨蝕耐酸鹼槽、食品槽、清水槽。. CX-301B; 5kg / 桶; 1. 透 明 中層漆; EPO-002; 10kg / 桶; 2; 40分; 12小時; 砂寶路專用中層樹脂。. EPO-001B; 5kg / 桶; 1. 透 明 面 漆; TC-021; 10kg / 桶; 2; 40分; 12小時; 砂寶路專用面漆。. TC-021B; 5kg / 桶; 1. 流 展 基 材; BC-014; 20kg / 桶; 4; 40分; 12小時; 流展補平用，可配合 CC-50或CC-120使用。. BC-011B; 5kg / 桶; 1. BC-092; 10kg / 桶; 2. BC-091B; 5kg / 桶; 1. 彩 色 面 漆; TC-004; 20kg / 桶; 4; 40分; 12小時; 彩色面漆可依需要調配各種顏色。. TC-001B; 5kg / 桶; 1. 壁用彩 色面漆; TC-035; 10kg / 桶; 5; 24小時; 24小時; 壁面專用面漆，可依需要調配各種顏色。. TC-031B; 2kg / 桶; 1. 止 滑 面 漆; MAT-003; 3kg / 桶; 3; 30分; 12小時; 透明性，霧面及止滑效果專用。. MAT-001B; 1kg / 桶; 1. 環 氧 柏油漆; EPOTAR-61; 3kg / 桶; 1; 4小時; 24小時; 溶劑型，水泥或鋼構物設施的工程防銹、防蝕塗料。. EPOTAR-66B; 18kg / 桶; 6. 環 氧 柏油漆; EPOTAR-021; 15kg / 桶; 1; 30分; 12小時; 無溶劑型，水泥或鋼構物設施之工程塗料。. EPOTAR-021B; 15kg / 桶; 1. 砂; CC-20; 25kg / 包; 樹脂砂漿專用。. CC-50; 25kg / 包; 流展補平專用。. CC-90; 25kg / 包; 表面止滑，細面用。. CC-120; 40kg / 包; 地面補土用。. 滑石粉; D-TALC; 25kg / 包; 壁面補土用添加料。. 溶 劑; EP-Thinner; 12.5kg / 桶; 清洗工具及溶劑型環氧塗料稀釋用。. 溶 劑; PU-Thinner; 12.5kg / 桶; 清洗工具及溶劑型PU塗料稀釋用.